## Slide 1: Biominéralisation de la coquille d’œufs d’oiseaux
Joël Gautron
INRA, UR83 Recherches Avicoles
37380 Nouzilly
Joel.gautron@tours.inra.fr

## Slide 2
L’œuf de poule
L’Œuf, un produit de base pour l’alimentation humaine
Filière française en 2013
 15,2 milliards d’œufs
(47 millions de poules pondeuses)
 1.37 milliards d’Euros
 4 % de la valeur des productions animales
 1.7 % de la valeur des productions agricoles
Au niveau mondial en 2012
 66,4 millions de tonnes par an (>1200 milliards d’œufs)
 Accroissement du marché de 2.2 %
 Premier producteur est la Chine (24,5 MT – 37 % de la production mondiale)
 Union européenne second producteur mondial (6 MT- 9 % de la production mondiale)
Consommation
 145 œufs par an et par habitant dans le monde
 216 œufs par an et par personne en France
 60% sous forme d’œufs en coquille
 40% sous forme d’ovoproduits
Source ITAVI

## Slide 3
Microbiologie de l’œuf et des ovoproduits
 Au moment de la ponte, le contenu des œufs est généralement stérile
 Le pourcentage d’œufs frais contaminés reste souvent inférieur à 1 %
 Contamination verticale est rare
 La contamination horizontale est beaucoup plus fréquente
 Se produit après la ponte par contact avec les microorganismes
* fientes
* environnement élevage
* centre de conditionnement
* circuit de commercialisation
* consommateur…
Le risque de contamination par les microorganismes et notamment Salmonella est donc une préoccupation pour la filière œufs et ovoproduits
Les œufs et produits d’œufs sont consommés crus (mayonnaise…)
Impliqués dans 45% des salmonelloses (62 % pour salmonella enteritidis)

## Slide 4
L’œuf de poule
L’Œuf, un produit de base pour l’alimentation humaine
Chambre isolée pour le développement embryonnaire
Doit contenir la totalité des composants nécessaires au développement embryonnaire
Agressions physiques
Microbes
Éléments nutritionnels parfaitement équilibrés
Nombreux composés avec un large spectre d’activités biologiques
Systèmes de protection (défenses naturelles)
Défense physique (coquille principalement)
Défense chimique (activité antimicrobienne des protéines de l’œuf)

## Slide 5
La formation de l’œuf
Foie
Protéines du jaune
(maturité sexuelle)
Ovaire
infundibulum
Membranes vitellines
(< 1 h)
Magnum
Protéines du blanc
(1h – 4h30)
Isthme
Membranes coquillières
(4h30-6h)
Utérus
Calcification de la coquille
(6h – 24 h)
0 h
24 h
Coquille
- Membranes coquillières
- Couche calcifiée
Membrane vitelline
Blanc
Jaune

## Slide 6
Le contexte européen
Interdiction des cages conventionnelles
Cages aménagées, volières ou autres systèmes au sol
Directive EU 1999/74
Animal welfare
2012
Impact sur la qualité hygiénique de l’oeuf ?

## Slide 7
La coquille : une barrière physique contre la pénétration bactérienne
 L’intégrité de la coquille est cruciale pour la sécurité alimentaire du consommateur
Apparition de fêlures
Pénétration de bactéries
Comprendre les mécanismes de fabrication de la coquille et déterminer l’origine de ses faiblesses
Développer de nouveaux outils pour la sélection

## Slide 8
Dessin de Wilhem von Nathusius, 1821-99
La coquille (défense physique)

## Slide 9
50 µm
Couche palissadique
10 µm
Membranes coquillières
10 µm
Couche des cônes
10 µm
Cuticule
La coquille (défense physique)

## Slide 10
Membranes coquillières
La coquille (défense physique)
Noyaux mamillaires
Pore
Couche palissadique
Cuticule

## Slide 11
Eggshell Biomineralisation in uterus
Supply of minerals for shell mineralization
Jonchere et al., 2012, Bmc physiology
Brionne et al., 2014, Bmc Genomics
General model describing uterine ion transporters during eggshell calcification
Biomineralisation process
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
6
0
1
2
3
4
5
6
Hours after ovulation
Eggshell weight, g
3 main phases in the uterine fluid
(acellular milieu)
Terminal
Arrest
Initial
Linear growth phase

## Slide 12
La formation de la coquille des oiseaux,
un processus de biominéralisation
 Minéralisation de la coquille se produit dans l’utérus qui constitue un espace compartimenté
 Les cellules de l’utérus sécrètent un fluide acellulaire (liquide utérin) dans lequel se produit la minéralisation
 L’ensemble des constituants minéraux et organiques nécessaires à la formation de la coquille sont présents dans ce milieu
 Le carbonate de calcium précipite à partir du calcium et des bicarbonates du fluide utérin
 Le calcium et les carbonates se trouvent à des concentrations élevées
 Le produit de solubilité est dépassé de 100 fois environ
Descartes, 21 juin 2012
INVARIANCE ET SIMILITUDE

## Slide 13
La formation de la coquille
La phase initiale
Le carbonate de calcium se dépose en des sites organiques (noyaux mamillaires) en surface de la membrane de l’œuf

## Slide 14
La phase initiale
Peu à peu les noyaux mamillaires sont recouverts de calcite
La formation de la coquille

## Slide 15
La couche calcifiée est étroitement liée aux fibres de la membrane de la coquille
La phase initiale
La formation de la coquille

## Slide 16
La phase initiale
Les noyaux mamillaires recouverts de carbonate de calcium (calcite) forment des cônes qui fusionnent au fur et à mesure que la calcification se poursuit
Surface
La formation de la coquille

## Slide 17
La phase de croissance
Les noyaux mamillaires recouverts de carbonate de calcium (calcite) forment des cônes qui fusionnent au fur et à mesure que la calcification se poursuit
Vue transversale
La formation de la coquille

## Slide 18
La phase de croissance
Surface de la couche calcifiée avec apparition d’un pore obtenu en absence de fusion des pores
La formation de la coquille

## Slide 19
La phase terminale
En surface de la couche calcifiée apparaît une couche monocristalline de calcite (Couche des cristaux verticaux)
La formation de la coquille

## Slide 20
La phase terminale
La minéralisation s’arrête. Une fine couche de matière organique vient se déposer en surface (cuticule)
Couche des cristaux verticaux
Cuticule
La formation de la coquille

## Slide 21
La phase terminale
La cuticule recouvre la totalité de l’œuf. En séchant, elle se fissure pour permettre les échanges gazeux via les pores
Surface
La formation de la coquille

## Slide 22
Meleagris gallopavo
Gallus gallus
Anas platyrhynchos
Similitude des coquilles d’œufs
coturnix japonica
Descartes, 21 juin 2012
INVARIANCE ET SIMILITUDE

## Slide 23
Struthio
Gallus gallus
Similitude des coquilles d’œufs
Numida meleagris
Sankofa pyrenaica
Descartes, 21 juin 2012
INVARIANCE ET SIMILITUDE
 PROCESSUS DE BIOMINERALISATION UNIVERSEL

## Slide 24
0
2
4
6
8
10
12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Poids œuf (g)
Résistance à la rupture (kg)
Moineau
Merle noir
Caille
Pintade
Canard
Poule
Cigogne
Dinde
Oie
Propriétés biomécaniques des coquilles d’œufs

## Slide 25
Descartes, 21 juin 2012
INVARIANCE ET SIMILITUDE
La formation de la coquille,
un processus de biominéralisation
Meleagris gallopavo
Numida meleagris
Sankofa pyrenaica
Gallus gallus
Génération d’une orientation privilégiée des cristaux et de la microstructure

## Slide 26
La formation de la coquille
XRD 2D (X-Ray Diffraction) (détermination quantitative du polymorphe cristallin présent)
Le cliché obtenu
dépend du cristal
L’angle de diffraction est spécifique
du type polymorphique du cristal
(ici calcite)
Faisceau
Rayons X
incident
Diffraction dans
certaines directions de l’espace
monocristal

## Slide 27
La formation de la coquille
XRD 2D (X-Ray Diffraction) (détermination quantitative du polymorphe cristallin présent)
5h p.o :
pas de cristal
6h p.o :
cristallisation
très faible
7h p.o :
cristal plus organisé
14h p.o :
cristal totalement organisé
5h p.o
6h p.o
7h p.o
14h p.o

## Slide 28
La formation de la coquille
XRD 2D (X-Ray Diffraction) (détermination quantitative du polymorphe cristallin présent)
Chart: Heures post-ovulation
| 5 | 6 | 7 | 14 | 16
moyenne aire | 16.6769 | 226.9416 | 444.569 | 2499.9505 | 3534.7915
Nanocristaux formés aux stades précoces (5-6 heures)
Accroissement de la taille des cristaux à partir des nanocristaux
Les plus gros cristaux forment un petit nombre d’unités cristallines orientées microstructure en colonne

## Slide 29
La formation de la coquille
Contexte
2 hypothèses possibles pour la formation de la calcite sous influence de la matrice organique
Hypothèse n°1 : calcite formée directement Ca + CO3calcite
Hypothèse n°2 : passage par du carbonate de calcium amorphe (ACC) dans une phase transitoire avant d’obtenir la calcite Ca + CO3ACCcalcite
 Plus soluble, plus réactif, source temporaire de calcium

## Slide 30
La formation de la coquille
quantification du ratio CaCO3 cristallin/CaCO3 total (FTIR)
Faisceau IR
incident
Diffraction dans
certaines directions de l’espace
Spectre IR
carbonate de calcium total (amorphe et cristallin)
calcite
Mélange
C-H
C-O
N-H
sucres
C-H
O-H
amides
Diffraction des IR
en fonction
des liaisons chimiques présentes
échantillon
C
T

## Slide 31
La formation de la coquille
quantification du ratio CaCO3 cristallin/CaCO3 total (FTIR)
5h p.o
6h p.o
7h p.o
14h p.o
16h p.o
calcite pure
T
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T

## Slide 32
La formation de la coquille
quantification du ratio CaCO3 cristallin/CaCO3 total (FTIR)
Chart: Heures post-ovulation
| 5 | 6 | 7 | 14 | 16
Moyenne | 0.069537 | 0.14537 | 0.16464 | 0.24511 | 0.24491
CaCO3 amorphe (ACC) aux stades précoces,
mais une certaine orientation (proto-calcite)
Augmentation du ratio aire pic C/aire pic T ,
qui traduit une transformation graduelle de l’ACC en calcite à tous les stades

## Slide 33
La formation de la coquille
ACC
Mammillary knobs
Time 1 (5-6 h Post ovulation):
ACC particles nucleate on the whole eggshell membranes.
Form massive deposits
ACC
ACC
ACC
ACC
ACC
ACC
ACC
Images: A. Rodriguez-Navarro, University of Granada
Rodriguez-Navarro et al., Journal of structural Biology, 2015
IMPACT
Role of amorphous calcium carbonate (ACC)
First nucleation events
ACC
Calcite
Eggshell
Membranes
Mamillary
Knobs

## Slide 34
La formation de la coquille
IMPACT
ACC
Calcite
Time 2 (6-7 h post ovulation): Interface-coupled dissolution precipation process
Direct transformation of ACC into calcite aggregates on mammillary knobs
Calcite
Calcite
Calcite
ACC
ACC
ACC
ACC
ACC
Images: A. Rodriguez-Navarro, University of Granada
Rodriguez-Navarro et al., Journal of structural Biology, 2015
Calcite formation
ACC
Calcite
Role of amorphous calcium carbonate (ACC)

## Slide 35
La formation de la coquille
IMPACT
Role of amorphous calcium carbonate (ACC)
Time 3 (>7h post ovulation): Additional cristallisation events on calcite template
Calcite
ACC
Images: A. Rodriguez-Navarro, University of Granada
Rodriguez-Navarro et al., Journal of structural Biology, 2015
Large calcite crystal units deposition
ACC
Calcite

## Slide 36
La matrice organique
Biotechnocentre 2010
Organic matrix plays a key role
determine the texture of the shell and its resulting mechanical properties
95% of CaCO3 (calcite)
3.5% of organic matrix (proteins, proteoglycans)
Interaction
quantity
Ultrastructure
Mechanical properties
control of
biomineralisation process
Calcium carbonate
(calcite)
Organic matrix
Interaction
C-Axis
C-Axis
Orientation and stabilisation of calcium carbonate polymorphs
Drive the calcite morphology

## Slide 37
La matrice organique
Biotechnocentre 2010
The avian eggshell is a complex and highly structured calcitic bioceramic
Competitive crystal growth
Mineral-binding proteins guide crystal growth (organic matrix control)
Rodriguez-Navarro et al., 2000; Nys et al., (2004)
Images: J.M. Garcia-Ruiz, Granada
Détermine la microstructure du biomatériau

## Slide 38
Fluide utérin
Initial
Croissance
Terminal
Adaptation du contenu organique selon le stade de minéralisation
  Composition variable du fluide utérin au cours du processus de calcification
Connect. Tissue. Res., 1997, 36, 195-210
Protéines de la matrice et minéralisation de la coquille
Descartes, 21 juin 2012
INVARIANCE ET SIMILITUDE

## Slide 39
Effet du fluide utérin sur la croissance de la calcite in vitro
(Poultry Sci., 2000, 79, 901-907 ; J. Crystal Growth, 2008, 310, 1754-1759 ; Cryst. Growth. Des., 2008, 8, 4330-4339)
Augmente la cinétique de nucléation des cristaux
Temps nécessaire pour observer les premiers cristaux
Témoins 900 minutes
Fluide utérin < 10 secondes
Augmente le nombre de cristaux
Témoins
40 cristaux
Fluide utérin >10 000 cristaux
Initiale
Croissance
Terminale
Favorise la calcite comme type polymorphique
Témoins (%) 55 22.5 22.5
Fluide utérin (%) 100 0 0
Calcite Aragonite Vatérite
Modifie la morphologie des cristaux de calcite
20 µm
Initiale
Terminale
10 µm
10 µm
2 µm
Croissance
Fluide utérin
Témoin
Protéines de la matrice et minéralisation de la coquille
Descartes, 21 juin 2012
INVARIANCE ET SIMILITUDE

## Slide 40
Identification des protéines de l’œuf
Biochimie (Fractionnement des composés de l’œuf par chromatographie, électrophorèses…) et biologie moléculaire
Les techniques classiques
 2006, environ 50 protéines de l’œuf (10 dans la coquille)

## Slide 41
Les protéines préalablement identifiées par des techniques « classiques »
Fluide utérin
Initial
Croissance
Terminal
KVFGRXELAA Lysozyme
14 kDa
80 kDa
APPKSVIRXXTISS Ovotransferrine
Localisation du lysozyme dans la coquille
Présentes dans la coquille
sécrétées par les tissus où se forme la coquille
Membranes coquillières
Noyaux mamillaires
*
E
G
Origine utérine de l’ovotransferrine
Biotechnocentre 2010
 lysozyme (Matrix Biol., 2000, 19, 443-453) et ovotransferrine (Connect. Tissue. Res., 2001, 42, 225-267)

## Slide 42
Hydrolyse la paroi des bactéries à Gram positif
* Ovotransferrine
Inhibe la croissance des bactéries à Gram négatif par privation de fer
* Lysozyme
Jouent un rôle antimicrobien (protection chimique de l’œuf et de l’embryon)
5 µm
Lysozyme
014
114
104
331
014
031
114
018
104
301
-
-
-
-
-
-
-
Ovotransferrine
Témoin
Interaction avec le carbonate de calcium
Jouent un rôle dans la protection physique de l’œuf et de l’embryon
 lysozyme (Matrix Biol., 2000, 19, 443-453) et ovotransferrine (Connect. Tissue. Res., 2001, 42, 225-267)
Les protéines préalablement identifiées par des techniques « classiques »

## Slide 43
Identification des protéines de l’œuf
Biochimie (Fractionnement des composés de l’œuf par chromatographie, électrophorèses…) et biologie moléculaire
Les techniques classiques
 2006, environ 50 protéines de l’œuf (10 dans la coquille)
Les développements récents
2004, Publication de la séquence génomique de la poule
cDNA and ESTs libraries
(Identification of 600 434 functional genes in chickens)
Genome-wide non redundant catalog of 33 838 different genes

## Slide 44
Banques cDNA et EST
* Identifier les gènes fonctionnels
Le but
Recueil des tissus:
Nombreuses fonctions biologiques : (Tissus reproducteurs, système digestif, Système nerveux central, foie, intestin, rate, …)
Différentes conditions : (embryons,jeunes, adultes, males, femelles, facteurs nutritionnels…)
Méthode
* Un catalogue compréhensible de l’ensemble des séquences d’un organisme ou d’un tissu spécifique ou d’une fonction biologique
cDNAs
ARNm
Clonage dans des bactéries
Séquence partielle du cDNA cloné (EST)

## Slide 45
EST
Assembled into a genome-wide non-redundant catalog of expressed genes
(Unigenes)
Main projects for poultry:
University Delaware (http://www.chickest.udel.edu/)
University of Manchester (http://www.chick.umist.ac.uk/index.html)
Inra (http://www.sigenae.org)
600 434 séquences (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/dbEST_summary.html) pour 260 460 contigs et 129 842 singlets (http: //public-contigbrowser.sigenae. org:9090/Gallus_gallus/index.html)
Banques cDNA et EST

## Slide 46
Traduction en séquences nucléotidiques
(code dégénéré)
Séquençage des Protéines et traduction en nucléotides
N terminal sequence
ERLPWPQVPGVMHPLNPKHREAV
Internal peptide sequences
CB3
CB4
K1
K2
K3
K4
K5
K6a
K6b
K7a
K7b
K8
K9
K10
GLAIVGSSH(I)
YLV
ERLPW
X(Q)IRK
(G)NF
KSPXVVHAK
DNAVAFK
X(Q)IRXDNAVAFK
(Q)IQEED(HR)FYE(YLQ)
KQIQEED HR FYE(YLQ)
KQSTEHTGYLLAQVSS(V)K
QSTEHTGYLLAQVSS(V)K
YLVWTLGHPIRVK
FIVLLHEIPTQQLNVX(H)
KPITANYIPDS(N)GNIA(HDH)
Protein sequencing of OCX-32
Leucine : 6 codons
(UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG)
Acide aspartique : 2 codons (GAU, GAC)
Méthionine : codon unique (AUG)
Milliers de combinaisons possibles
Utilisation d’outils bioinformatiques
Nouvelles séquences protéiques non identifiées au préalable (protéines spécifiques de la coquille)
 Ovocalyxin -32 (J. Biol. Chem., 2001, 276, 39243-39252)
Banques cDNA et EST

## Slide 47
Traduction en séquences nucléotidiques
(code dégénéré)
Recherche dans les bases de données
Banques de données EST (tblastN)
Identification des séquences EST correspondantes
Séquençage des Protéines et traduction en nucléotides
N terminal sequence
ERLPWPQVPGVMHPLNPKHREAV
Internal peptide sequences
CB3
CB4
K1
K2
K3
K4
K5
K6a
K6b
K7a
K7b
K8
K9
K10
GLAIVGSSH(I)
YLV
ERLPW
X(Q)IRK
(G)NF
KSPXVVHAK
DNAVAFK
X(Q)IRXDNAVAFK
(Q)IQEED(HR)FYE(YLQ)
KQIQEED HR FYE(YLQ)
KQSTEHTGYLLAQVSS(V)K
QSTEHTGYLLAQVSS(V)K
YLVWTLGHPIRVK
FIVLLHEIPTQQLNVX(H)
KPITANYIPDS(N)GNIA(HDH)
Nouvelles séquences protéiques non identifiées au préalable (protéines spécifiques de la coquille)
 Ovocalyxin -32 (J. Biol. Chem., 2001, 276, 39243-39252)
Banques cDNA et EST

## Slide 48
* Full length cDNA sequence
EFGTSAAERLPWPQVPGVMRPLNPSHREAVWAAWTALHYINSHEASPSRP
LALHKVVKAASKMIPRLGWKYYVHCTTEGYIHGENAGSCFATVLYLKKSP
PVVHGKCVHAQNKKQIQEEDHRFYEYLQHQKKPITANYIPDSNGNIAHDH
LQLWGLAIVGSSYIMWKQSTEHTGYLLAQVSSVKQQIRKDNAVAFKFIVL
LHEIPTQQLNVCHMYLVWTLGHPIRVKYSCAPDNHGLEDGSGQDSGSAAG
TSHETKGNF
Amino acid translation
EFGTSAAERLPWPQVPGVMRPLNPSHREAVWAAWTALHYINSHEASPSRP
LALHKVVKAASKMIPRLGWKYYVHCTTEGYIHGENAGSCFATVLYLKKSP
PVVHGKCVHAQNKKQIQEEDHRFYEYLQHQKKPITANYIPDSNGNIAHDH
LQLWGLAIVGSSYIMWKQSTEHTGYLLAQVSSVKQQIRKDNAVAFKFIVL
LHEIPTQQLNVCHMYLVWTLGHPIRVKYSCAPDNHGLEDGSGQDSGSAAG
TSHETKGNF
Amino acid translation
Nouvelles séquences protéiques non identifiées au préalable (protéines spécifiques de la coquille)
 Ovocalyxin -32 (J. Biol. Chem., 2001, 276, 39243-39252)
Banques cDNA et EST

## Slide 49
Magnum
Isthme
blanc
Isthme
rouge
Utérus
Foie
Rein
Duodenum
Eau
RT-PCR de l’ovocalyxine-32
Magnum
Isthme
blanc
Isthme
rouge
Utérus
Plasma
Foie
Rein
Duodenum
Muscle
Western blot de l’ovocalyxine-32
Biotechnocentre 2010
Uniquement exprimée dans les tissus où se forme la coquille
Nouvelles séquences protéiques non identifiées au préalable (protéines spécifiques de la coquille)
 Ovocalyxin -32 (J. Biol. Chem., 2001, 276, 39243-39252)
Banques cDNA et EST

## Slide 50
Biotechnocentre 2010
Impliquée dans le processus d’arrêt de la calcification
Membranes
Palisade layer
Cuticle
Vertical crystal layer
Fluide utérin
Initial
Croissance
Terminal
Extrait de coquille
Abondante au stade terminal
Abondante dans les couches supérieures de la coquille
Joue un rôle antimicrobien (protection chimique de l’œuf et de l’embryon)
  Inhibiteur de carboxypeptidase
  inhibe la croissance de Bacillus subtilis
  (Comp. Biochem. Physiol. B, Biochem. Mol. Bio, 2007, 147, 172-177)
Nouvelles séquences protéiques non identifiées au préalable (protéines spécifiques de la coquille)
 Ovocalyxin -32 (J. Biol. Chem., 2001, 276, 39243-39252)
Banques cDNA et EST

## Slide 51
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 52
N-terminal Amino acid sequencing :
VLGSGLSCAISPRAMQQVLSDAIIQTGGL
No correspondences in databases
Specific antibodies
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Uterine fluid
Initial
Growth
Terminal
36 kDa Band
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 53
RNA prepared from uterus
harvested during the shell calcification
Preparation of a bacteriophage cDNA expression library
Expression screening of the cDNA
cDNA sequence
of positive clones
OCX-36 specific antibodies
cDNA sequence of 1710 bp
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 54
Expression screening cDNA de 1710 bp
Alignment
Identification of 3 additional ESTs
EST pgr1n.pk.002.d11
EST gcal0003c.m.17
EST gcal00011c.m.09
cDNA sequence (1995 bp) of ovocalyxine-36
Translation in a 48 kDa protein
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 55
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Analyse bioinformatique des séquences génomique, cDNA et protéique
Séquence cDNA de OCX 36
Aucune homologie avec des séquences répertoriées
Séquence en acides aminés
Identité et similarité limités avec “lipopolysaccharide binding proteins (LBP)”, “bactericidal permeability increasing protein (BPI)” et “Plunc families proteins”
20-25 % résidus identiques
39-44 % substitutions conservatives
Expected value 10-4 to 10-28
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 56
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Séquence cDNA (1995 bp) de l’ARNm de l’ovocalyxin-36
5’
3’
Identification de la séquence génomique de l’ovocalyxine-36
Chromosome 20
Position 9834141 et 9842177
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 57
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Ovocalyxine-36, protéine apparentée à LBP/BPI et Plunc
Se lient au lipopolysaccharide (LPS) de la paroi des bactéries à Gram négatif
Mort de la bactérie
Reconnaissance précoce des produits bactériens dans le système respiratoire supérieur
chez les mammifères
Architecture du gène
LBP
*
547
115
129
156
64
64
92
237
168
68
43
64
77
>42
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
BPI
>262
115
129
162
64
64
92
177
165
68
43
64
77
358
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
60
XV
*
>112
115
105
156
64
64
92
174
168
68
43
64
77
24
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
54
XV
*
OCX-36
Gènes apparentés
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 58
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Ratio OCX 36/18S
Arbitrary units
0
500
1000
1500
2000
3h
18 h
Hours after ovulation
Expression de l’OCX-36 à différentes conditions physiologiques
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 59
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
DNMT3B
MAPRE1
OCX-36
TENP/BPIL1
BPIL3
LPLUNC3
LPLUNC4
CDK5RAP1
M. domestica Chr 1
400.25
399.55
400.55
400.51
400.22
400.16
H. sapiens Chr 20
31.06
31.41
30.81
30.87
31.08
31.11
G. Gallus Chr 20
10.25
10.29
10.20
10.21
10.24
10.25
10.26
O. latipes Ultra90
22.50
10.27
31.13
400.11
Chr 5
BPI/LBP/PLUNC gene cluster
22.49
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 60
Ovocalyxin-36, une protéine spécifique de la matrice organique de la coquille
Tetrapods
Amniotes
Mammals
Therian mammals
Eutherians
Marsupials
Prototherians - Monotremes
Sauropsids - Diapsids - Aves
Amphibians
VTG1 VTGanc
Ray-finned fishes
VTGanc
vtgC vtgA
Ψvtg1 vtgA1 vtgA2 vtgB
Vtg1 Vtg2 Vtg3
ΨVTG1 VTG
ΨVTG1 ΨVTG2 ΨVTG3
ΨVTG1 ΨVTG2 ΨVTG3
ΨRBP
Rbp
RBP
Vertebrates
(326 Myr ago)
(370 Myr ago)
(148 Myr ago)
(166 Myr ago)
rbp
RARRES1
OCX-32
RARRES1/OCX-32
RBP
RARRES1
OC-116/MEPE
MEPE
OC-116
Gene divergence
ovalbumin ovalbumin-X ovalbumin-Y
OCX-36
Gènes spécifiques
Perte de gènes
Biology of Reproduction, 2010
Utilisation combinée des banques cDNA, EST, génomique et outils de bioinformatique

## Slide 61
Identification des protéines de l’œuf
Biochimie (Fractionnement des composés de l’œuf par chromatographie, électrophorèses…) et biologie moléculaire
Les techniques classiques
 2006, environ 50 protéines de l’œuf (10 dans la coquille)
Les développements récents
2004, Publication de la séquence génomique de la poule
cDNA and ESTs libraries
(Identification of 600 434 functional genes in chickens)
Genome-wide non redundant catalog of 33 838 different genes
Mise à disposition des techniques « omics » et des outils de data mining pour identifier de nouvelles protéines de l’oeuf

## Slide 62
« omics » to identify novel egg proteins
0 h
Different tissues or organs
Egg components are deposited at different times
Different physiological stages
  Transcriptomics (microarrays, RNA seq…)
Liver:
Egg yolk proteins (several weeks)
Ovary and infundibulum:
Vitelline membranes (less 1 h)
Magnum:
egg white proteins (1 to 4 h 30)
Isthmus:
eggshell membranes (4h30 to 6 h)
Uterus:
eggshell calcification (6 to 24 h)
24 h
Egg formation
Spatial and temporal regulation
Quantification of genes specifically related to the egg yolk, the vitelline membranes, the egg white, the eggshell membranes and the eggshell calcification process
Comparison of gene expression in the various segment of the reproductive tract

## Slide 63
« omics » to identify novel egg proteins
  Transcriptomics (microarrays, RNA seq…)
Liver:
Egg yolk proteins (several weeks)
Ovary and infundibulum:
Vitelline membranes (less 1 h)
Magnum:
egg white proteins (1 to 4 h 30)
Isthmus:
eggshell membranes (4h30 to 6 h)
Uterus:
eggshell calcification (6 to 24 h)
0 h
24 h
582
605
828
135

## Slide 64
  Proteomics
III. Variabilité des défenses
II. Caractérisation des défenses
I. Analyse exhaustive des protéines
Utiliser les outils à haut débit pour identifier les gènes et protéines impliqués dans la formation de l’œuf
shell

## Slide 65
« omics » to identify novel egg proteins
  Proteomics (Mass spectrometry-based methods for protein identification)
>3600 protein identifiers in the different egg proteomes from 3 different databases
IPI (closed), GeneBank and UniProt
Lot of redundancies
Majority of them were not annotated
Data mining and bioinformatics tools
Loading of the sequences, multi alignment to eliminate redundancies
725 non redundant eggshell proteins
Update of functional annotations

## Slide 66
Proteins involved in the biomineralization of shell
  OC-17
  OC-116
  Ovotransferrin
  OCX-32
  Osteopontin
  Lysozyme
Proteins interact with minerals to influence the morphology of crystals
Eggshell proteins and physical defence
calcification process

## Slide 67
Proteins involved in the biomineralization of shell
  OC-17
  OC-116
  Ovotransferrin
  OCX-32
  Osteopontin
  Lysozyme
Eggshell proteins and physical defence
calcification process

## Slide 68
Proteins involved in the biomineralization of shell
  OC-17
  OC-116
  Ovotransferrin
  OCX-32
  Osteopontin
  Lysozyme
Identification of numerous novel CaBPs
  A total of 23 proteins with EF-hand and EGF-like calcium binding domains are present in the shell
Calcium binding proteins (CaBPs) to interact with calcium to favour crystal nucleation or drive the morphology of crystals
Eggshell proteins and physical defence
calcification process

## Slide 69
Proteins involved in the proper folding of the eggshell matrix
An appropriate conformation of proteins is required to ensure calcium and mineral interactions and to ensure template to the mineralized structure
  Molecular chaperone
  Protein assisting folding
  Proteins with interactive properties related to proteoglycans
Regulation of the activity of proteins related to the shell deposit
Shell mineralisation occurs in a non cellular milieu
In situ by direct action of proteins to inhibit or activate the molecular actors present in the milieu.
  Molecular chaperone which can interact with proteins might be involved in this regulation process.
  Proteases and proteases inhibitors (specific and controlled role during calcification process, either by degrading proteins or regulating processing of proteins into their mature forms)
Eggshell proteins and physical defence
calcification process

## Slide 70
Hiérarchiser les acteurs moléculaires prépondérants lors du processus de minéralisation
IMPACT (2013-2017)
95% de CaCO3 (calcite)
3,5% de matrice organique (protéines, protéoglycanes)
Interaction
Contrôle du processus de calcification
Approches globales et non hiérarchisées
Plus de 700 protéines
Plus de 600 transcrits spécifiques
Etudes à différents stades de la minéralisation (poule et pintade)
Etude de l’interaction matrice-calcite par des approches in vitro et in situ
Protéines et transcrits
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux

## Slide 71
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux
Etape cruciale pour la suite de la biominéralisation
Détermine les propriétés mécaniques de la coquille
Rodriguez-Navarro
and Garcia-Ruiz, 2000
 Importance de l’initiation de la minéralisation

## Slide 72
Rapid growth phase (12 h)
First events of shell mineralization (initiation 2 h)
ACC
Calcite
Mammillary
Knobs
Eggshell
Membranes
Role of organic matrix proteins at pivotal events
Stabilization of amorphous calcium carbonate (ACC)
Polymorphs, morphology and size of crystals
Terminal phase (2 h)
Impact
(2013-2017)
Role of amorphous calcium carbonate (ACC) at pivotal stages of shell formation
ACC transformation into calcite aggregates
Calcite crystal units
formation
ACC deposition
Preferential crystal orientation
Arrest of calcification
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux

## Slide 73
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux
Analyse protéomique
sur LTQ-VelosOrbitrap
des bandes
Etablissement d’une liste non redondante de 316 protéines
Identification des protéines

## Slide 74
Gautron et al, 1997
316 protéines quantifiées
Détermination de l’abondance relative dans chacun des 5 stades
Analyses statistiques
  ANOVA
    Protéines ont des variations d’abondance significatives selon les stades
  Cluster hiérarchique profils d’abondance protéique
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux

## Slide 75
Classement des protéines selon leur profil d’abondance
  Réalisation d’un cluster hiérarchique pour les protéines quantifiées
Valeur moyenne centrée réduite pour limiter l’effet de la variance
Calculs de distance entre individus : corrélation de Pearson
Calculs de distance entre classe : moyenne des distances entre chaque individu de chaque classe (average linkage)
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux

## Slide 76
Classement des protéines selon leur profil d’abondance
13 proteins overabundant during ACC transformation into calcite aggregates
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
47 proteins overabundant when large calcite crystal units are formed
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
18 proteins overabundant at stages associated with the presence of calcite
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
70 proteins overabundant
during rapid growth phase
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
27 proteins overabundant during primary events of shell mineralization
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
5h p.o.
6h p.o.
7h p.o.
16h p.o.
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux

## Slide 77
Functions and biological activities of the identified matrix proteins ?
Literature, data mining and bioinformatics tools
Classification in different groups according to their potential functions
Associated to Mineralization process
Involved in the regulation of activity of proteins
Antimicrobial
proteins
Etude spatio-temporelle des protéines impliquées dans la biominéralisation de la coquille des oiseaux

## Slide 78
ACC transformation into calcite
Crystal units
formation
Rapid growth phase
First events of shell mineralization (initiation)
ACC deposition
Preferential crystal orientation
Terminal phase
Arrest of calcification
ACC
Calcite
Binds to Calcium
Modification of protein conformation
Protein aggregation
ACC transformation in crystalline shape
ACC Formation
In vitro study of the role of Ovalbumin on CaCO3 crystallization (Pipitch et al., 2008, Schwahn et al., 2003)
OVAL
OVAL
Proteins at pivotal events
Proteins with established role in the biomineralisation
Proteins having a direct involvement in eggshell mineralization

## Slide 79
ACC transformation into calcite
Crystal units
formation
Rapid growth phase
First events of shell mineralization (initiation)
ACC deposition
Preferential crystal orientation
Terminal phase
Arrest of calcification
OVAL
OVAL
OC-17
OC-17
OC-17
OC-17
Freeman et al, 2010
Proteins at pivotal events
Proteins with established role in the biomineralisation
Proteins having a direct involvement in eggshell mineralization

## Slide 80
Proteins at pivotal events
ACC transformation into calcite aggregates
Calcite crystal units
formation
Rapid growth phase
First events of shell mineralization (initiation)
ACC deposition
Preferential crystal orientation
Terminal phase
Arrest of calcification
Proteins with established role in the biomineralisation
OVAL
OVAL
OC-17
OC-17
OC-17
OC-17
LYZ
OVOT
LYZ
OVOT
LYZ
OVOT
LYZ
OVOT
HPX
EDIL3
ALB
EDIL3
ALB
NUCB2
MFGE8
ALB
OVAL
NUCB2
  Proteins with EF-hand and EGF-like calcium binding domains
Calcium binding proteins (CaBPs) interacting with calcium, favoring crystal nucleation and driving the morphology of crystals
ALB
GNS
Proteins having a direct involvement in eggshell mineralization

## Slide 81
ACC transformation into calcite aggregates
Calcite crystal units
formation
Rapid growth phase
First events of shell mineralization (initiation)
ACC deposition
Preferential crystal orientation
Terminal phase
Arrest of calcification
Proteins at pivotal events
Proteins with established role in the biomineralisation
OVAL
OVAL
OC-17
OC-17
OC-17
OC-17
LYZ
OVOT
LYZ
OVOT
LYZ
OVOT
LYZ
OVOT
HPX
EDIL3
ALB
EDIL3
ALB
NUCB2
MFGE8
ALB
OVAL
NUCB2
ALB
GNS
Proteoglycans and proteoglycan binding proteins
  proteoglycans have a negative charge to attract Ca2+ ions
HAPLN3
HAPLN3
OC-116
OC-116
GPC4
TSKU
TSKU
SDCBP
Proteins having a direct involvement in eggshell mineralization
  Proteins with EF-hand and EGF-like calcium binding domains
Calcium binding proteins (CaBPs) interacting with calcium, favoring crystal nucleation and driving the morphology of crystals

## Slide 82
Proteins involved in the regulation of proteins driving mineralization
Proteins involved in the proper folding of the eggshell matrix to ensure calcium and mineral interactions and to ensure template to the mineralized structure
Proteins inhibiting or activating proteins present in the mineralization milieu (non cellular).
 Direct interaction with other proteins.
  Molecular chaperone interact with proteins driving mineralization
  Proteases and protease inhibitors (specific and controlled role during calcification process, either by degrading proteins or regulating processing of proteins into their mature forms)
Proteins at pivotal events
ACC transformation into calcite aggregates
Calcite crystal units
formation
Rapid growth phase
First events of shell mineralization (initiation)
ACC deposition
Preferential crystal orientation
Terminal phase
Arrest of calcification
CLU
CLU
OCX21
PPIB
CLU
OCX21
CST3
OVM
OCX-25
OVM
CST3
OCX-32
OCX-25
CST3
OCX25
CST3
CST3
LOC100859272
OIH
OVST
Mineralization depends of the degree of protein phosphorylation
Kinases and Phosphatases
LOC 428451

## Slide 83
Biominéralisation de la coquille d’œuf d’oiseaux
Microstructure, ultrastructure parfaitement définie
Rôle du carbonate de calcium amorphe (ACC) est démontré et important
Interaction matrice organique minéraux est prépondérante
Stabilisation de l’ACC, morphologie des cristaux
Caractérisation de la matrice organique récente (10 protéines en 2006, > 700 aujourd’hui)
Hiérarchisation des acteurs moléculaires prépondérants lors du processus de minéralisation
Etablissement d’une liste restreinte de candidats pivots
Validation expérimentale
(purification, interaction minéral, invalidation des gènes codant les protéines clefs, recherche de polymorphismes associés à la solidité du biomatériau, marqueurs biologiques de la solidité, relation structure-fonction….)